Квадрат

- Сфера применения: пищевая, химическая, фармацевтическая и текстильная промышленности, нержавеющие квадраты используют для изготовления деталей механизмов и заготовок для переработки в сортовой и фасонный прокат.

- Материал: AISI 304, 316.

- Стандарты: DIN EN 10059-2004 / ГОСТ 5949-75 и ГОСТ 8559-75.

- Класс точности: H9-H11, K11-K12.

- Размерный ряд: 8–100 мм.

- Вес 1-го метра.

| Размер в мм | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес 1 п.м.(кг) | 0.502 | 0.636 | 0.785 | 1.130 | 1.330 | 1.540 | 1.770 | 2.010 |
| Размер в мм | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Вес 1 п.м. (кг) | 2.540 | 3.140 | 3.800 | 4.520 | 4.910 | 5.260 | 6.100 | 7.060 |
| Размер в мм | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Вес 1 п.м. (кг) | 8.040 | 9.620 | 12.600 | 15.900 | 19.600 | 23.700 | 28.300 | 38.500 |
| Размер в мм | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |
| Вес 1 п.м.(кг) | 50.200 | 63.590 | 78.500 |  |  |  |  |  |