ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05

(977) 316-76-05

(903) 100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог – принадлежности

# Принадлежности

| 7021 - Обойма листовая | DN Размер a b c 12 52 М6 12 18 62 М6 18 22 62 М6 | 22 28 69 М6 28 34 80 М6 34 40 88 М8 40 52 105 М8 52 70 125 М8 70 85 138 М6 85 104 160 М8 104 129 М6 129 154 М8 154 |
| --- | --- | --- |

| 7022 - Обойма листовая - с надставкой | DN Размер a b c d e 12 52 М6 12 8 60 18 62 М6 18 8 60 22 62 М6 22 8 60 28 69 М6 28 8 60 34 80 М6 34 8 60 40 88 М8 40 10 60 52 105 М8 52 10 70 70 125 М8 70 12 70 85 138 М6 85 12 80 104 160 М8 104 14 80 129 М6 129 | 14 100 154 М8 154 14 100 204 М6 129 14 100 |
| --- | --- | --- |

| 7031 - Хомут короткий | DN Размер a b c 15 18 30 М6 20 22 30 М6 25 28 30 М6 32 34 30 М6 40 40 30 М6 50 52 30 М8 65 70 30 М8 80 85 30 М10 100 104 30 М10 |
| --- | --- |

| 7032 - Хомут длинный | DN Размер a b c kg 15 18 30 М6 0,05 20 22 30 М6 0,04 25 | 28 30 М6 0,05 32 34 30 М6 0,06 40 40 30 М6 0,12 50 52 30 М8 0,13 65 70 30 М8 0,15 80 85 30 М10 0,27 100 104 30 М10 0,30 125 0,34 150 0,38 |
| --- | --- | --- |

| 7050 - Ключ гаечный | DN Размер 25-65 65-150 |
| --- | --- |

| 7106 - Винт нержавеющий - шестигранный угол DIN 931 | DN Размер М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 |
| --- | --- |

| 7107 - Гайка нержавеющая - DIN 934 | DN Размер М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 |
| --- | --- |

| 7109 - Шайба (нерж.) | DN Размер М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 |
| --- | --- |

| 7301 - Сварочная проволока (для нержав) | DN Размер 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.2 4.0 |
| --- | --- |

| 7305 - Сварочные электроды (для нержав) | DN Размер 1.6 2.0 2.5 3.25 4.0 5.0 |
| --- | --- |

| 7501 - Паста для травления нержавеющей стали | DN Размер MM 20-22 18 23-25 18 26-28 18 29-31 20 32-35 20 36-39 20 40-43 20 44-47 22 48-51 22 52-55 22 48-51 22 52-55 22 56-59 22 60-63 22 64-67 22 68-73 24 74-79 24 80-85 24 86-91 24 92-97 24 98-103 24 104-112 24 113-121 24 122-130 24 131-139 26 140-148 26 149-161 26 |
| --- | --- |

| 7610 - Хомут шланга | D,mm Размер 8-2 10-16 12-20 16-25 20-32 25-40 30-45 32-50 40-60 50-70 60-8- 70-90 10-100 | 90-110 |
| --- | --- | --- |

7612 - Хомут шланга крепостный

# Уплотнения для резьбовых соединений

| Техническая информация по уплотнительным кольцам |
| --- |
| Наименование | силикон (VMQ силиконовая резина) | EPDM (этилен-пропилен -диэновая резина) | Витон (FTP фторная резина) | Пербунан (NBR нитриловая резина) | PTFE (политетрафлуорэтилен) |
| Температура применения | в воде стабильно до 100°С возможность стерилизации паром кратковременно до 120°С-130°С | постоянное эксплуатационное применение от 40°С до +140°С возможность стерилизации паром до 130°С | постоянное эксплуатационное применение от 20°С до +200°С возможность стерилизации паром кратковременно до 130°С-140°С | постоянное эксплуатационное применение от 25°С до +110°С возможность стерилизации паром кратковременно до 130°С | до +200С физиологически безопасен, использование от 200°С до +260°С |
| Рекомендуемое применение | высокая температурная нагружаемость хорошо устойчива к холоду, хорошо подходит для продуктов обладает хорошей устойчивостью к алкоголям | обладает хорошей устойчивостью к набуханию для:  разведенные неорганические и органические кислоты, среды, окисляющие среды, щелочи и кетоны  горячую воду и пар до 130°С | обладает хорошей устойчивостью к набуханию для:  минеральные масла  растительные и животные масла  смазки (и определенные присадки)  горюче-смазочные материалы | обладает хорошей устойчивостью к набуханию для:  алифатические углеводороды (пропан, бутан, бензин, минеральные масла)  смазки на базе минерального масла | обладает хорошей устойчивостью к набуханию практически во всех деталях поверхность гладкая и отталкивающая, налипание не происходит имеет химическую устойчивость лучше, чем все иные эластомеры негорючий материал |
| Ограниченное использование (пограничное) | характеризуется сильным разбуханием для:  низкомолекулярные сложные эфиры и эфиры  алифитические и ароматические углеводороды  концентрированные кислоты и щелочи | не используются для:  растительные и животные масла  алифатические, ароматические и хлорированные углеводороды  минеральные масла | характеризуется сильным разбуханием для:  полярные растворители, напр. ацетон, метилкетон, этилацетат, детилэфир и диоксан  низкомолекулярные органические кислоты (муравьиная кислота и уксусная кислота)  газообразный аммиак, амины, алканы  перегретый водный пар | не устойчива к:  полярные растворители  хлорные углеводороды  кетоны  ароматические углеводороды (бензол)  сложные эфиры | не устойчива к:  жидкие щелочные металлы и некоторые соединения фтора при высоком давлении и температуре металл не имеет упругость резины |
| Сертификация материала | BGA/FDA | BGA/FDA | BGA/FDA | BGA/FDA | BGA/FDA |

# Уплотнения для люков

6036 Сфера применения и харакетристики прокладок и уплотнений из эластомера. Торговое наименование Техническое наименование Сфера применения Температура ограничения Не рекомендуется для NBR сополимер бутадиена с высоким содержанием акрилонитрила углеводы с содержанием ароматических соединений менее 45%, природный газ, воздух, воды, морская вода, спирты, двухатомные спирты. -20°C /+100°C -4°F /+212°F растворители, бензол, диметилбензол ЭТИЛЕН ПРОПИЛЕН высокотемпературный (EPDM HT) терполимер этилена и пропилена вода, пар, морская вода, солевые растворы, абразивные материалы, фосфаты, эфиры, кетоны, пищевые щелочные соединения, жидкости и твердые вещества -35°C /+150°C -31°F /+302°F растворители, бензол, диметилбензол СИЛИКОН Q кремнийсодержащий метилвенил напитки, пищевые продукты -30°C /+100°C -22°F /+302°F углеводы, растворители, пары VITON* FPM сополимер гексафторпропилена фтористого винилидена углеводороды с высоким содержанием ароматических соединений, минеральные и галогенозамещенные кислоты, фосфорная кислота, ароматические и алифатические эфиры -10°C /+160°C -14°F /+320°F пары, кетоны, амины, эфиры, щелочи NEOPRENE* CR полихлоропрен масла, разбавленные минеральные кислоты,щелочи, жиры -18°C /+90°C 0°F /+194°F кетоны, концентрированные кислоты, растворители для красок НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NR) латекс (растительный) абразивные материалы -35°C /+65°C -31°F /+149°F пары, углеводороды, масла TEFLON* (P.T.F.E) поли корродирующие вещества, растворители -40°C /+180°C -40°F /+356°F абразивные материалы, газообразный фтор, щелочные металлы в расплавленном состоянии * - торговая марка DU PONT Вышеприведенная таблица является ориентировочной. Многие факторы вляияют на размеры коррозии (тип раствора - концентрация - температура - наличие примесей и т.п.). Окончательная оценка производится клиентом в соотвествии с областью применения оборудования и его характеристиками.