Шестигранник

- Сфера применения: изготовление крепежей (болтов, гаек), деталей механизмов, заготовок и др.

- Материал: AISI 304, 316.

- Стандарты: DIN EN 10061-2004 / ГОСТ 5949-75 и ГОСТ 8560-78.

- Класс точности: H9-H11, K11-K12.

- Размерный ряд: 6-80 мм.

- Материал: AISI 304/321.

- Допуск: h9 (холоднотянутый).

- Вес 1-го метра.

| Размер в мм | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес 1 п.м.(кг) | 0.435 | 0.680 | 0.980 | 1.140 | 1.330 | 1.520 | 1.730 | 1.960 |
| Размер в мм | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Вес 1 п.м. (кг) | 2.180 | 2.450 | 2.700 | 3.000 | 3.290 | 3.570 | 3.920 | 4.210 |
| Размер в мм | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| Вес 1 п.м. (кг) | 4.600 | 4.960 | 5.290 | 6.120 | 6.960 | 7.860 | 8.330 | 8.810 |
| Размер в мм | 38 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 |
| Вес 1 п.м.(кг) | 9.810 | 10.880 | 11.400 | 12.000 | 13.770 | 14.400 | 15.670 | 17.000 |
| Размер в мм | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
| Вес 1 п.м. (кг.) | 20.560 | 24.450 | 28,650 | 32.250 | 38.240 | 43.500 |  |  |