Уголок

- Сфера применения: в строительстве, в пищевой и химической промышленности, станкостроении, в архитектуре, декоре и т.д.

- Материал: AISI 304, 316.

- Стандарты: DIN EN 10056-1-1998 и DIN EN 10056-2-1994.

- Размерный ряд: 20х20-100х100 мм.

Основные области применения:

- Котлованы, металлические каркасы.

- Архитектурное приложение.

- Пищевая промышленность.

- Химическая и нефтедобывающая промышленность

- Фармацевтическая промышленность.

- Кораблестроение.

- Атомная промышленность.

- Немагнитные конструкции.

- Сверхнизкие температуры.

- Жароустойчивые конструкции.

Стандартные механические свойства.

| Сопротивление на разрыв (H/мм2) | 600 не менее |
| --- | --- |
| Усиление соответствующее условному пределу текучести (0.2% H/мм2) | 200 не менее |
| Относительное удлинение (%) | 30 не менее |

Спецификация марки стали удовлетворяет следующим международным стандартам.

| DIN | DIN 1028 |
| --- | --- |
| ASTM | A 484 |
| JIS | G 4317 |

Прямоугольно-контурная сталь 
горячего волочения, с электролитическим декапированием.

| Размеры | Вес (кг/м) | Поперечное сечение (мм2) | Допустимые отклонения (мм) | Прямолинейность | Отклонение от прямого угла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A x B (мм) | Толщина (мм) | Длина (мм) |  |  | A = B | Толщина (мм) | Длина (мм) |  |  |
| 25x25 | 3 | 6.100 | 1.12 | 142 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 25x25 | 4 | 6.100 | 1.45 | 185 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 30x30 | 3 | 6.100 | 1.36 | 174 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 30x30 | 4 | 6.100 | 1.78 | 227 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 40x40 | 4 | 6.100 | 2.42 | 308 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 40x40 | 5 | 6.100 | 2.97 | 379 | ±0,75 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 50x50 | 5 | 6.100 | 3.77 | 480 | ±0,90 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 50x50 | 6 | 6.100 | 4.46 | 565 | ±0,90 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 60x60 | 5 | 6.100 | 4.54 | 575 | ±0,90 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 60x60 | 6 | 6.100 | 5.42 | 691 | ±0,90 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 70x70 | 7 | 6.100 | 7.35 | 932 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 75x75 | 7 | 6.100 | 7.94 | 1010 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 80x80 | 6 | 6.100 | 7.30 | 925 | ±1,00 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 80x80 | 8 | 6.100 | 9.66 | 1230 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
| 100x100 | 10 | 6.100 | 15.10 | 1.925 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |